###### BTF MAUERFIX

###### btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | (Vorleistung optional): Nachträgliche Horizontalsperre (BTF IC Injektionscreme) Herstellen einer nachträglichen Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk mittels einer verarbeitungsfertigen, hochkonzentrierten und lösungsmittelfreien Injektionscreme auf Silanbasis. Das Material muss WTA-geprüft und zertifiziert sein. Technische Anforderungen: - Materialbasis: Wässrige, silanbasierte Creme (Spezielle Silane) - Dichte: ca. 0,89 g/cm³ - Wirkungsbereich: Einsetzbar bis zu einem Durchfeuchtungsgrad von 95% - Eigenschaften: Hydrophobierend, lösungsmittelfrei, verarbeitungsfertig, bildet keine Fremdsalze - Verarbeitungstemperatur: ab +5°C Ausführung: Das Einbringen erfolgt drucklos in vorbereitete Bohrlöcher. Aufgrund der cremigen Konsistenz ist ein vorheriges Verfüllen von Hohlräumen in der Regel nicht erforderlich. Das Material penetriert selbstständig in feinste Kapillaren. Hinweis zur Mengenermittlung: Der Verbrauch richtet sich nach dem Wandquerschnitt. Kalkulationswert gemäß technischem Merkblatt: ca. 1,5 kg pro m² Wandquerschnitt. (Beispielrechnung: Wandstärke 0,40 m x Wandlänge 10,0 m = 4,0 m² Querschnitt. Bedarf: 4,0 m² x 1,5 kg/m² = 6,0 kg). | € | € |
| 2 | m² | Untergrundvorbereitung (Bedarfsposition) Reinigen des mauerwerksseitigen Untergrundes von losen Teilen, Staub und trennenden Substanzen bürstenrein bis auf den tragfähigen Untergrund. Schließen von größeren Ausbrüchen und Fehlstellen vor der Montage. | € | € |
| 3 | m² | BTF MAUERFIX Sanierungsvlies (Liefern und Anbringen) Liefern und fachgerechtes Anbringen einer dreidimensionalen, kapillarbrechenden Putzträgermatte zur Entkopplung von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk. Das Vlies dient als Salzblocker und ermöglicht eine geregelte Feuchtigkeitsabgabe in den Raum, ohne dass Salze in den Oberputz wandern. Technische Daten: - Materialbasis: 100% PES (Polyester) - Stärke: 7,0 mm (+/- 2,0 mm) - Flächengewicht: 440 g/m² (+/- 8%) - Reißfestigkeit: mind. 280 N (längs/quer) - Rollenformat: 1,00 m Breite x 10 lfm Länge Ausführung: Einbetten in den Systemmörtel (siehe Pos. 03). Verlegung der Bahnen Stoß an Stoß. (Hinweis: Verschnitt von ca. 5-10% einkalkulieren). | € | € |
| 4 | m² | BTF MAUERFIX DUO MÖRTEL (Systemmörtel) Liefern und Herstellen der Klebe- und Armierungsschichten unter und auf dem Sanierungsvlies mittels eines mineralischen, feuchte- und salzbeständigen Mörtels. Technische Daten: - Festigkeitsklasse: CS III nach DIN EN 998-1 - Körnung: 0-1 mm - Verbrauch: ca. 6,3 kg/m² (für Kleben UND Armieren zusammen) - Wärmeleitfähigkeit: 0,45 W/mK - Eigenschaften: Kapillar nicht leitfähig, diffusionsoffen, sulfatbeständig. Ausführung: Auftrag als Klebemörtel (ca. 4-6 mm) und anschließendes Überziehen des Vlieses als Armierungsschicht ("frisch-in-frisch"). Hinweis zur Mengenermittlung: Kalkulationsbasis ca. 6,3 kg Trockenmörtel pro m² Wandfläche. | € | € |
| 5 | m² | BTF MAUERFIX SPEZIALKLETTBAND (Stoßüberdeckung) Liefern und Anbringen eines Spezialklettbandes zur mechanischen Sicherung und Rissprävention an den vertikalen Stoßfugen der Vliesbahnen. Technische Daten: - Breite: 50 mm (0,05 m) - Material: Kunststoff, klebstofffrei - Funktion: Mechanische Stoßüberdeckung durch Mikro-Verkrallung im Mauerfix Sanierungsvlies. - Lieferform: Rolle à 20 lfm Ausführung: Mittiges Einlegen über den vertikalen Stoßfugen der Vliesbahnen in den frischen Mörtel. Hinweis zur Mengenermittlung: Da das Vlies 1 m breit ist und senkrecht verlegt wird, entspricht die benötigte Menge an Klettband ungefähr der zu sanierenden Wandfläche (m²). Faustformel: 1,0 lfm Klettband pro 1,0 m² Wandfläche. | € | € |
| 6 |  | BTF MAUERFIX PUTZGEWEBE (Flächenarmierung) Liefern und vollflächiges Einbetten eines alkalibeständigen Glasfaser-Armierungsgewebes in das obere Drittel der zweiten Mörtelschicht zur Rissvermeidung. Technische Daten: - Maschenweite: 3 mm x 3 mm - Flächenbezogene Masse: 75 g/m² (+/- 5%) - Zugfestigkeit (MD/CMD): 800 N / 5 cm Ausführung: Vollflächige Einbettung mit mind. 10 cm Überlappung an den Stößen. Hinweis zur Mengenermittlung: Aufgrund der Überlappung ist ein Faktor von ca. 1,1 m² Gewebe pro 1,0 m² Wandfläche einzukalkulieren. | € | € |